## Slide 1: Microstructure-based material law
Hall-Petch-Relation:
Johnson-Cook material law:
Grade | fP / % | dF / µm | dP / µm | s / nm | A / MPa | B / MPa | n / - | C / - | m / -
Pure Ferrite | 0 | variable | - | - | variable | 405 | 0.15 | 0.037 | 0.900
Pure Pearlite | 100 | - | variable | variable | Variable | 432 | 0.25 | 0.037 | 0.950
45CG | 85 | 38 | 83 | 366 | 644 | 428 | 0.24 | 0.037 | 0.949
45R | 60 | 24 | 83 | 293 | 515 | 421 | 0.21 | 0.037 | 0.944
45WB | 60 | 22 | 83 | 687 | 474 | 421 | 0.21 | 0.037 | 0.944
45GP* | 50 | 50 | 50 | 1230 | 397 | 418 | 0.20 | 0.037 | 0.943

## Slide 2: Computed flow curves from the microstructure
45CG – 5000 1/s
45R – 5000 1/s
45WB – 5000 1/s
45GP – 5000 1/s
45CG – 0.5 1/s
45R – 0.50 1/s
45WB – 0.50 1/s
45GP – 0.50 1/s
T = 20 °C
Experiment
Material law